***Thông tin sản phẩm:***

Sealant-90N là silicone kết cấu một thành phần được sử dụng cho nhà xưởng hoặc tại công trình, có khả năng chịu lực cao, chịu nhiệt độ tốt, không bị ăn mòn, có độ co giãn và đàn hồi cực tốt.

|  |  |
| --- | --- |
| *Đặc điểm sản phẩm* | *Chi tiết* |
| *Đặc trưng* | Keo kết cấu  Chịu nhiệt độ tốt |
| *Sử dụng phù hợp* | Nhà xưởng |
| *Tiêu chuẩn* | ASTM C 1184 |
| *Xuất xứ* | Hàn Quốc |
| *Màu* | Đen, xám, trắng sữa & màu Qúy khách yêu cầu |
| *Đóng gói* | 300ml/chai; 500ml/bịch |

***Đặc tính kỹ thuật:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Tính năng* | *Đơn vị* | *Số liệu* |
| **Khi vừa được cung cấp** |  |  |  |
|  | Bề mặt keo |  | Đạt |
|  | Trọng lượng riêng |  | 1.4 |
|  | Thời gian lưu hóa bề mặt  ở nhiệt độ 230C, độ ẩm 50% | Phút | 9 |
|  | Độ lún | mm | 0 |
| **Sau khi lưu hóa - sau 7 ngày (ở 230C, độ ẩm 50%)** | | | |
|  | Vật đo độ cứng trụ A |  | 36 |
|  | Kéo dãn dài cho đến khi đứt | % | 580 |
|  | Sức căng | MPa | 2.6 |
| **Sau khi lưu hóa - sau 21 ngày (ở 230C, độ ẩm 50%)** | | | |
|  | Lực căng 50% | N/mm2 | 0.60 |
|  | Lực căng lớn nhất | N/mm2 | 1.45 |
|  | Lực căng dãn dài lớn nhất | % | 350 |

***Product Information***

Sealant-90N is a structural Sealant use in factory or field situations (One-component).

* Meet ASTM C 1184 Standard Specification for Structural Silicone Sealant.
* Excellent weathering resistance.
* Non-corrosive by product
* Excellent property (High Modulus & High elongation)

|  |  |
| --- | --- |
| *Description* | *Details* |
| *Characteristic* | Structural Sealant  Excellent weathering resistance |
| *Suitable for sealing* | Factory |
| *Standard* | ASTM C 1184 |
| *Origin* | Korea |
| *Color* | Black, Gray, White & requested Color |
| *Packing* | 300ml/Catridge; 500ml/sausage |

***Properties:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Feature* | *Unit* | *Value* |
| **As supplied** |  |  |  |
|  | Appearance |  | Paste |
|  | Specific Gravity |  | 1.4 |
|  | Tack free time (230C 50%RH) | Minutes | 9 |
|  | Slump | mm | 0 (non sag) |
| **As cured – After 7 days at 230C and 50% RH** | | | |
|  | Shore A(Durometer A) |  | 36 |
|  | Elongation at break | % | 580 |
|  | Tensile strength | MPa | 2.6 |
| **As cured-After 21 days (230C, 50%RH)** | | | |
|  | 50% Tensile stress | N/mm2 | 0.60 |
|  | Maximum tensile stress | N/mm2 | 1.45 |
|  | Elongation at maximum tensile stress | % | 350 |

***CONTACT INFORMATION:***

FK Trading Co., Ltd

Address: 76B, Road No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho chi Minh City

Phone: 08-3775 3557 Fax: 08 3775 3878

Hotline:

* Ho Chi Minh: 090 3603 769 (Mr. Nhã) - 090 6364 066 (Mr. Khuê)
* Ha Noi: 090 9868 128 (Ms. Thanh)