***Thông tin chung về sản phẩm:***

Sealant- 4588T là keo dán một thành phần trung tính gốc oxime, 100% silicone nên có độ bám dính tốt, đàn hồi cao, có sức chịu đựng cao đối với nhiệt độ, thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím. Sealant -4588T không mùi, không axit acetic và không bị ăn mòn, có khả năng kết dính tốt với hầu hết các vật liệu khi được sử dụng với một lớp sơn lót thích hợp. Ngoài ra, sealant – 4588T còn có thêm một tính năng rất quan trọng, đó là khả năng chống mốc cao, đạt tiêu chuẩn JIS Z-2911:2000. Sealant – 4588T được sử dụng đặc biệt thích hợp cho nhà bếp, phòng tắm, bồn rửa, tủ lạnh và phòng sạch và những nơi thường có nấm mốc xuất hiện. Không phù hợp để dán các hồ cá bằng kính.

|  |  |
| --- | --- |
| *Đặc điểm sản phẩm* | *Chi tiết* |
| *Đặc trưng* | Chống nấm mốc100 % siliconeĐộ bám dính cao |
| *Sử dụng phù hợp* | Những nơi thường có nấm mốc xuất hiện: nhà bếp, nhà tắm, bồn rửa, phòng sạch. |
| *Tiêu chuẩn* | JIS A 5758-04 G 20LM |
| *Xuất xứ* | Thái Lan |
| *Màu* | Xám nhẹ, trắng sữa, trắng ngà |
| *Đóng gói* | 300ml/Chai; 25chai/thùng |

***Đặc tính kỹ thuật:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Tính năng* | *Đơn vị* | *Số liệu* |
|  Tính năng khô |  |  Gốc Oxime |
| ***Trước khi khô*** |  |  |
|  Bề mặt keo |  | Đạt |
|  Độ lún |  | Không |
|  Thời gian tạm khô ở bề mặt ở nhiệt độ 230C (730C F) | Phút | 5 |
| ***Sau khi khô*** |  |  |
|  Bề mặt |  | Cao su |
|  Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 230C (730C F) | g/cm3 | 1.03 |
|  Vật độ cứng, trụ A |  | 20 |
|  Sức căng | (MPa) | 1.4 |
|  Kéo dãn dài cho đến khi đứt | (%) | 580 |

***Product Information:***

Sealant – 4588T is one-component neutral (Oxime) curing Sealant, 100% silicone content.

* Superior weather resistance to temperature, moisture, ozone and ultraviolet rays.
* Superior adhesiveness to almost all materials when used with an appropriate primer.
* No acetic acid odor and Non-corrosive type.
* Anti-mold properties to meet JIS Z-2911:2000
* Suitable sealing for kitchen, bathroom, sinks, refrigerators and clean rooms.
* Not suitable sealing for fish tanks.

|  |  |
| --- | --- |
| *Description* | *Details* |
| *Characteristics* | Anti-mold100 % siliconeSuperior adhesiveness |
| *Suitable for sealing* | At places which mold usually appears: kitchen, bathroom, sink, clean rooms. |
| *Standard* | JIS A 5758-04 G 20LM |
| *Origin* | Thailand |
| *Color* | Light Gray, White, White - Ivory |
| *Packing* | 300ml/Cartridge; 25pc/Carton box |

***Properties:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Feature* | *Unit* | *Results* |
|  Curing |  |  Oxime |
| ***Before curing*** |  |  |
|  Appearance |  | Paste |
|  Fluidity |  | Non-Sagging |
|  Tack free time at 230C (730C F) | Min | 5 |
| ***After curing*** |  |  |
|  Appearance |  | Elastic |
|  Specific Gravity at 230C (730C F) | g/cm3 | 1.03 |
|  Hardness, Shore A |  | 20 |
|  Tensile strength | (MPa) | 1.4 |
|  Elongation at break | (%) | 580 |

For having the fast and accurate information as well as getting the best price on the products, please kindly contact us with the following information:

FK Trading Co., Ltd

Address: 76B, Road No 49, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Phone: 08-3775 3557 Fax: 08 3775 3878

Hotline:

* Ho Chi Minh: 0903 603 769 (Mr. Nhã) – 090 6364 066 (Mr. Khuê)
* Ha Noi: 090 9868 128 (Ms. Thanh)